コアドライ材生産管理方針書

○○○○○○（株）○○工場

平成○○年○○月○○日作成

本方針書は、北海道木材産業協同組合連合会が作成した「カラマツ心持ち３寸５分正角材・４寸正角材・平角材（コアドライ）生産要領（平成２９年９月２７日改正）」を受け、建築用材として十分な品質が確保されたカラマツ心持ち材（以下「コアドライ材」という。）の生産に当たって必要となる生産管理の方針を定めたものである。

（適用範囲）

本方針書は、当社○○工場において、建築用材として十分な品質が確保されたコアドライ材の生産に当たって適用する。

（生産管理責任者）

・ 生産管理を適切に行うため、○○○○（氏名）を生産管理責任者として定める。

・ 生産管理責任者は、適切な生産管理及びその実施状況の点検を、責任をもって行うものとす

る。

（生産管理の実施）

・ 含水率について

含水率は、設置型水分計（住木センター認定）を用いて、自主的に全数検査する。

水分計の精度を定期的（半年に１回程度）に確認し信頼性を保つ。

測定値が正角材では11％以下、平角材では12％以下のものを出荷する。

・ 表面割れについて

表面割れは、表面仕上げ後（出荷時）に全数検査し、軽微な割れのみを出荷する。

（書類管理）

・ 生産管理責任者は、コアドライ材及びそれ以外の製品に係る原材料消費量及び製品生産量を実績報告として取りまとめる。

・ コアドライ材の生産に関する情報が把握できるよう生産日誌、温度記録紙（チャート紙）、生産管理簿等の関係書類を備え付け適切に記載する。

・ 証明書、納品書、生産日誌、温度記録紙（チャート紙）、生産管理簿等の関係書類は、５年間

整理保管する。

以上